## Правила печати шаблона

Печатаем на лазерном принтере

Верхняя сторона: негатив, зеркальное отражение

Нижняя сторона: негатив

Прогреть шаблон феном для увеличения контрастности не сильно, чтоб не покоробилась пленка

Склеить с трех сторон напечатанным слоем во внутрь

## Наклейка фоторезиста

Перед наклейкой фоторезиста трем заготовку зубной щеткой с пемоксом чтоб была матовая поверхность для повышения адгезии.

Отрываем матовую подложку кусочком скотча, приклеиваем без пузырей, прогоняем через ламинтатор 4 раза, температура 120 градусов.

Экспонирование 60 секунд.

Отрываем прозрачную пленку.

Проявка одна столовая ложка силикатного клея на 300 г. воды, вспучившиеся не засвеченные участки аккуратно трем ватной палочкой для ускорения процесса.

## Травление

Травим в 100 г перекиси водорода (3%), столовая ложка лимонной кислоты, чайная ложка соли, периодически переворачивая заготовку. Ванночку для травления ставлю в таз с горячей водой для подогрева раствора. Травится не более 10 минут.

## Снятие фоторезиста после травления

На 400 грамм теплой воды 2 столовые ложки кальцированной соды. Раствор в горячую ванну.